* Voorkomt statisch opladen

en statische ontladingen

* Veilig voor statisch gevoelige apparatuur en ruimtes
* Stof afwijzend
* Licht doorlatend
* Niet doorzichtig
* A-kwaliteit

7.01.082

Witte Bouwfolie Antistatisch

Productinformatie



**Toepassing**

Deze soepele witte bouwfolie is een A-kwaliteit Low Desity Polyethyleen folie en is antistatisch behandelt. Daardoor is deze folie ook geschikt voor gebruik in elektronisch gevoelige omgevingen en in stoffige ruimtes.

De folie is stofafwijzend, licht-doorlatend maar niet doorzichtig en daardoor ideaal voor het afschermen van een werkplek.

**Technische specificatie:**

Materiaal: Antistatische LDPE vlakfolie

Antistaticum: 3%

Afmeting: Rol 4 m (gevouwen op 1 m) x 50 m

Dikte: 80 mµ (80 micron)

Gewicht: ca. 75 g / m2

Kleur: Wit

Art.nr: 7.01.082